# Виконаний машинний переклад, можуть траплятися незначні неточності. В кінці текст мовою оригіналу.

# Сводная таблица будущих батарей

Большинство будущих батарей прекрасно функционируют в теоретическом мире, но многие не соответствуют восьми основным требованиям так называемой Octagon Battery . Короткая продолжительность цикла и ограниченный ток нагрузки часто препятствуют коммерциализации прорывов. В то время как футуристические батареи могут найти нишевый рынок, многие никогда не выходят за пределы лаборатории и не видят дневной свет, не говоря уже о повышении мощности электрического силового агрегата. Это касается эмоций и до полной зарядки аккумулятора.

| Химия | Литий-воздух | Литий-металл | Твердотельный литий | Литий-сера Li-S | Натрий-железо Na-ионный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Воздушный катод с литиевым анодом | Литиевый анод; графитовый катод | Литиевый анод; полимерный сепаратор | Литиевый анод; серный катод | Углеродный анод; разнообразные катоды |
| Напряжение на ячейку | 1.70-3.20V | 3.60V | 3.60V | 2.10V | 3.6V |
| Удельная энергия | 13 кВт / ч теоретически) | 300Wh / кг | 300 Вт / кг (оценка). | 500 Вт / кг или менее | 90Wh / кг |
| Зарядка | неизвестный | Быстрая зарядка | Быстрая зарядка | 0,2C (5 часов) | неизвестный |
| разрядка | Малая мощность; хуже, когда холодно | Полоса высокой мощности | Плохая проводимость при холоде | Высокая мощность (2500 Вт / кг) | неизвестный |
| Жизненный цикл | 50 циклов в лабораториях | 2500 | 100, прототипы | 50, спорный | 50 типичных |
| упаковка | Не определен | Не определен | призматический | Не определен | Не определен |
| безопасности | неизвестный | Требуется улучшение | Требуется улучшение | Требуется цепь защиты | Безопасно; возможность доставки по воздуху |
| история | Начато в 1970-х годах; возобновленный интерес к 2000-м годам. R & D от IBM MIT, UC и т. Д. | Произведено в 1980-х годах Moli Energy; вызванный отзыв безопасности | Подобно Li-полимеру, который начался в 1970 году | Новая технология; R & D от Oxis Energy, Bosch и других. | Игнорировался в 1980-х годах в пользу лития; возобновил интерес |
| Режимы отказа | Литий-пероксидная пленка останавливает движение электронов с использованием. Воздушная примесь вызывает урон. | Рост дендритов вызывает электрический короткий с использованием | Рост дендритов вызывает короткое замыкание; плохая низкая температура. представление | Сера ухудшается при езде на велосипеде; нестабилен при нагревании, плохой проводимости | Небольшие исследования в этой области |
| Приложения | Не определен; потенциал для EV | EV, промышленное и переносное применение | EES, колесная мобильность; также поговорить о EV | Полет на солнечной энергии в августе 2008 года | Хранилище энергии |
| Комментарии | Заимствован из концепции «дышать» цинковым воздухом и топливным элементом | Хорошая производительность, быстрая зарядка и высокая мощность сохраняют высокий интерес | Как и литий-металл; могут быть готовы к 2020 году; EVs в 2025 году | Может лишить литий-ион из-за более низкой стоимости и более высокой емкости | Низкая стоимость в соотношении с кислотой свинца. Может полностью разряжаться. |

Таблица 1: Краткое описание наиболее распространенных будущих батарей. Показания оцениваются и могут варьироваться в зависимости от разных версий и новых разработок. Дополнительная информация о Будущие батареи . Оценки оцениваются и могут варьироваться в зависимости от новейшей разработки.

Последнее обновление: 2016-07-21

# Summary Table of Future Batteries

Most future batteries function wonderfully in a theoretical world, but many fail to meet the eight basic requirement of the so-called Octagon Battery . Short cycle life and limited load currents often prevent commercialization of the breakthroughs. While futuristic batteries may find a niche market, many never step outside the lab and see the light of day, not to mention advance to power the electric powertrain. This touches with emotions and is as far as the battery can go.

| Chemistry | Lithium-air | Lithium-metal | Solid-state Lithium | Lithium-sulfur Li-S | Sodium-iron Na-ion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Air cathode with lithium anode | Lithium anode; graphite cathode | Lithium anode; polymer separator | Lithium anode; sulfur cathode | Carbon anode; diverse cathodes |
| Voltage per cell | 1.70–3.20V | 3.60V | 3.60V | 2.10V | 3.6V |
| Specific Energy | 13kWh/kg theoretical) | 300Wh/kg | 300Wh/kg (est.) | 500Wh/kg or less | 90Wh/kg |
| Charging | Unknown | Rapid charge | Rapid charge | 0.2C (5h) | Unknown |
| Discharging | Low power; inferior when cold | High power band | Poor conductivity when cold | High power (2,500W/kg) | Unknown |
| Cycle life | 50 cycles in labs | 2,500 | 100, prototypes | 50, disputed | 50 typical |
| Packaging | Not defined | Not defined | Prismatic | Not defined | Not defined |
| Safety | Unknown | Needs improvement | Needs improvement | Protection circuit required | Safe; shipment by air possible |
| History | Started in 1970s; renewed interest in the 2000s. R&D by IBM MIT, UC, etc. | Produced in the 1980s by Moli Energy; caused safety recall | Similar to Li-polymer that started in 1970 | New technology; R&D by Oxis Energy, Bosch and others. | Ignored in the 1980s in favor of lithium; has renewed interest |
| Failure modes | Lithium peroxide film stops electron movement with use. Air impurity causes damage. | Dendrite growth causes electric short with usage | Dendrite growth causes electric short; poor low temperature. performance | Sulfur degrades with cycling; unstable when hot, poor conductivity | Little research in this area |
| Applications | Not defined; potential for EV | EV, industrial and portable uses | EES, wheeled mobility; also talk about EV | Solar-powered airplane flight in August 2008 | Energy storage |
| Comments | Borrowed from “breathing” zinc-air and fuel cell concept | Good capacity, fast charge and high power keep interest high | Similar to lithium-metal; may be ready by 2020; EVs in 2025 | May succeed Li-ion due to lower cost and higher capacity | Low cost in par with lead acid. Can be fully discharged. |

Table 1: Summary of most common future batteries. Readings are estimated and may vary with different versions and newer developments. More information on  Future Batteries . Readings are estimated and may vary with newest development.

Last updated 2016-07-21